## Slide 1
ND27.104.PB001.spe: ND27.PB001
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 46.95 eV
4.5190e+003 max
7.37 min
N1s/1/1
0
200
400
600
800
1000
1200
0
1
2
3
4
5
6
ND27.102.PB001.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1 / 104

## Slide 2
ND27.103.PB001+PVASBQ.spe: ND27.PB001+PVASBQ
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 117.40 eV
4.0093e+004 max
8.41 min
Su1s/2/1
0
200
400
600
800
1000
1200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ND27.103.PB001+PVASBQ.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1 / 104

## Slide 3
ND27.102.PB001.spe: ND27.PB001
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 117.40 eV
5.3787e+004 max
6.00 min
Su1s/1/1
0
200
400
600
800
1000
1200
0
1
2
3
4
5
6
ND27.103.PB001+PVASBQ.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1 / 104

## Slide 4
ND27.104.PB001.spe: ND27.PB001
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 46.95 eV
3.4963e+004 max
1.34 min
C1s/1/1
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
ND27.104.PB001.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1 / 104

## Slide 5
ND27.105.PB001+PVASBQ.spe: ND27.PB001+PVASBQ
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 46.95 eV
1.1966e+004 max
2.34 min
C1s/2/1
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
ND27.105.PB001+PVASBQ.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1
ND27.105.PB001+PVASBQ.spe: ND27.PB001+PVASBQ
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 46.95 eV
4.8219e+003 max
7.74 min
N1s/2/1
390
395
400
405
410
2500
3000
3500
4000
4500
5000
ND27.105.PB001+PVASBQ.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1

## Slide 6
ND27.105.PB001+PVASBQ.spe: ND27.PB001+PVASBQ
Company Name
2023 Jun 23 Al mono 47.6 W 200.0 µ 45.0° 46.95 eV
1.1966e+004 max
1.83 min
C1s/2/1 (Shft)
280
285
290
295
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
ND27.105.PB001+PVASBQ.spe
Binding Energy (eV)
Counts · s-1